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Cati & Cephe Sistemleri





BAŞAK MAHYA YAPIŞTIRICISI TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMA ŞEKİLLERİ
Çatı mahyalarının dekoratif ve dış etkilere dayanıklı olarak yapıştırılmasında kullanılır.
Görünümü


: Toz halde

Renk



: Kiremit rengi
Karışım Oranları

: 25 kg’lık paket için 5-6,250 lt. su yada kuru malzemenin %20-25 i kadar su ile karıştırılır.

Tüketim Miktarı

: 1 adet mahya için 900 gram
Kabuklaşma Süresi
: 60 dakika
Tane Boyutu

: 0-800 mikron

Erken Dayanım Süresi
: 48 saat

Nihai Dayanım Süresi
: 28 gün

Kullanım Şekli:

Başak mahya yapıştırıcısı 5-6,250 lt. su içine bir kaba dökülür. Ağır devirli bir mikser ile içerisinde topak kalmayacak şekilde karıştırılır. Karışım 10 dakika dinlendirildikten sonra tekrar karıştırılır. Hazırlanan harç kullanıma hazırdır. Mahyalar çatı omurgasına yerleştirilirken mahya yapıştırıcısı ile girintilerinden birbirlerine yapıştırılır. Daha sonra mahya yanları yapıştırıcı ile boşluk kalmayacak şekilde doldurulur. Bu uygulamadan 1 saat sonra nemli sünger ile yapıştırıcıya son şekli verilir. 
Uyarılar ve önlemler:

Karışımda kullanılan mikser 200 devirden yüksek devirli olmamalıdır. Çünkü yüksek devir malzemenin kendi içinde ayrışmasına sebep olabilir.

Karıştırdığınız harcı 2 saat içerisinde tüketiniz.

Uygulama esnasında ortam sıcaklığı +5  ile +35 derece arası olmalıdır.
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